Instrukcja stosowania	Polski

Aquasil™ Soft Putty - Normalnie wiążąca

Aquasil™ Hard Putty – Szybko wiążąca

Precyzyjna  masa wyciskowa o bardzo dużej  gęstości oparta na hydrofilnych siloksanach

Aquasil Impression Materials  są grupą mas wyciskowych przeznaczonych do pobierania wszystkich rodzajów precyzyjnych wycisków wymagających od masy doskonałych właściwości hydrofilnych, stabilności wymiarów, wytrzymałości na rozrywanie oraz odporności na stale odkształcenia.

Masy wyciskowe z grupy Aquasil odpowiadają normom  ISO 4823 dla stomatologicznych elastomerowych mas wyciskowych

SKŁAD

Baza:

Krzemionka krystaliczna

Vinyldimetikon

Zeolit

Krzemionka o dużym stopniu rozproszenia (AEROSIL()

Olej parafinowy

Polidimetylo-wodorosiloksan

Zielony barwnik (Cosmetic Green, C.I. 77288)

Żółty barwnik (Arc Yellow A16 N)

Katalizator:

Krzemionka krystaliczna

Vinyldimethikon

Zeolit

Krzemionka o dużym stopniu rozproszenia (AEROSIL()

Olej parafinowy

Kompleks platyny+ Pt-metal

Węglan wapnia

1,3-Divinyltetrametyldisiloksan

Tlenek tytanu

WSKAZANIA

Aquasil Soft Putty jest masą wyciskową normalnie wiążącą o dużej lepkości. Charakteryzuje się optymalnym stopniem elastyczności umożliwiającym łatwe usuwanie masy wyciskowej z podcieni oraz stanowi idealną masę do wykonywania wycisków pierwszej warstwy w technice jednofazowej dwuwarstwowej (ang. double mix technique).Znajduje także zastosowanie w czasie pobierania wycisków techniką dwufazową dwuwarstwową (ang. putty/wash technique).

Aquasil Hard Putty jest masą wyciskową szybko wiążącą, o bardzo dużej lepkość Posiada doskonałe właściwości mechaniczne stosowana do wykonywania wycisków pierwszej warstwy w technice dwufazowej, dwuwarstwowej (ang. putty/wash technique). Może być wykorzystywana takźe do pobierania wycisków częściowych w technice jednofazowej dwuwarstwowej ( ang. double mix technique).

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować masy Aquasil Hard Putty w technice jednofazowej, dwuwarstwowej do wykonywania wycisków całkowitych. Mała elastyczność związanej masy może znacznie utrudnić jej usunięcie z łyżki wyciskowej.

# UWAGI I OSTRZEŻENIA

Usuwać z ubrań niezwiązane resztki mas wyciskowych Aquasil stosując dostępne środki czyszczące.

#### INTERTAKCJE Z INNYMI MATERIAŁAMI

1.	Środki naczynio-zwężające oparte na solach glinu mogą zakłócać reakcje wiązania poliwinylsiloksanów. Przed zastosowaniem zapoznać się z ulotką środka do zwężania naczyń krwionośnych.

2.	Masy wyciskowe z grupy Aquasil nie powinny być stosowane jednocześnie z masami polieterowymi, C-silikonowymi oraz polisulfidiowymi.

3.	Rękawiczki ochronne zawierające w swym składzie związki siarki mogą interferować z reakcją wiązania mas wyciskowych z grupy Aquasil.

- Nie zakładać rękawiczek do ręcznego mieszania masy Aquasil Soft Putty

- Nie dotykać nici retrakcyjnych, stosować w tym celu pincety.

- Nie dotykać filarów zębowych.

PRZygotowanie  i Aplikacja

Przygotowanie łyżki wyciskowej

We wszystkich technikach pobierania wycisków zaleca się pokrywanie powierzchni łyżki płynem Silfix Adhesive. Pokryć za pomoce pędzelka daną powierzchnię grubą warstwą Silfix i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 min.

Silfix Adhesive should be used in all techniques with all types of impression trays. Brush a thin layer of Silfix onto tray and allow to dry for 3 minutes.

Przygotowanie pola protetycznego

Pole protetyczne należy przed pobraniem wycisku oczyścić wodno-powietrznym sprayem I usunąć nadmiar wody .

Mieszanie I napełnianie łyżki wyciskowej

Za pomocą oznaczonych kolorami łyżek należy odmierzyć jednakowe ilości pasty bazy i katalizatora .Następnie ugniatać  palcami aż kolor stanie się jednolity. Natychmiast wypełnić tak przygotowaną masą łyżkę wyciskową.

UWAGA: Nie zamieniać łyżek do nakładania i zakrętek do tub odpowiadających  konkretnej masie.

Pobieranie wycisku

Należy wziąć pod uwagę rekomendacje dotyczące sposobu aplikacji dla każdego rodzaju masy Aquasil przedstawione poniżej. W przypadku mas o bardzo niskiej lepkości zaleca się skorzystanie z odpowiednich instrukcji użytkowania .

| APLIKACJA | Aquasil Soft Putty | Aquasil Hard Putty | Aquasil Ultra LV/XLV Regular Set | Aquasil Ultra LV/XLV Fast Set |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas mieszania | 0:30 | 0:30 | n/a | n/a |
| Całkowity czas aplikacji | 1:30 | 1:15 | 2:15 | 1:15 |
| Minimalny czas w jamie ustnej (ISO) | 3:00 | 2:00 | 2:45 | 1:45 |
| Czas wiązania | 4:30 | 3:15 | 5:00 | 3:00 |

Technika jednofazowa, dwuwarstwowa

Aquasil Soft Putty lub Hard Putty z Aquasil Ultra LV lub XLV

Oprócz powszechnie stosowanych etapów pracy techniką jednofazową dwuwarstwową należy wziąć pod uwagę, wymienione poniżej, specyficzne dla masy Aquasil uwagi dotyczące zasad pracy.

Pobieranie wycisku

- Zaleca się aplikacje masy bezpośrednio z kartridza na opracowany filar i dookoła preparacji. Należy naciskać pistolet aż zmieszany materiał zacznie wypływać. Po zwolnieniu przycisku masa przestaje wydostawać się z kartridza. Zaleca się bardzo dokładne, podwójne  pokrywanie brzegów preparacji zwłaszcza od strony brzegów dodziąsłowych. Cały czas końcówka aplikująca powinna być zanurzona w wydostającej się, zmieszanej masie.  Pokrywać wszelkie anatomiczne szczegóły pola protetycznego masa aż do ich całkowitego zasłonięcia. Nie rozdmuchiwać powietrzem. Masy wyciskowe Aquasil Ultra LV i XLV mają doskonałe właściwości hydrofilne co sprzyja dobrej adaptacji do tkanek zęba.

- Po upływie 1,5 minuty od rozpoczęcia mieszania masy normalnie wiążącej (regular set)   oraz po 1,15 min. w przypadku masy szybko wiążącej (fast set) należy  napełnioną łyżkę wyciskową umieścić w jamie ustnej pacjenta.

- Materiał wiąże szybciej w jamie ustnej niż na kartoniku. Minimalny czas po upływie którego można usunąć wycisk wynosi 3 minuty od momentu rozpoczęcia mieszania dla masy normalnie wiążącej (regular set)  i 2 minuty dla masy szybko wiążącej (fast set). Sprawdzić stan związania masy w jamie ustnej.Mas powinna być zwarta, twarda i nie klejąca się.

.

B) Technika dwufazowa, dwuwarstwowa (ang. putty/wash technique)

Aquasil Soft Putty lub Aquasil Hard Putty z Aquasil Ultra LV lub XLV Regular lub Fast Set

Ze względy na doskonałe właściwości płynięcia zaleca się wybór masy wyciskowej Aquasil Ultra XLV do wykonywania wycisku drugiej warstwy w technice dwufazowej, dwuwarstwowej. Dodatkowo, w porównaniu do tradycyjnych mas o niskiej lepkości można osiągnąć doskonałe efekty kliniczne wykorzystując mniejszą ilość masy.

Oprócz powszechnych zasad dotyczący pobierania wycisków techniką dwufazową, dwuwarstwową należy wziąć pod uwagę wymienione poniżej  reguły użytkowania mas wyciskowych Aquasil.

Pobieranie wycisku

- 1.Wykonując wycisk pierwszej warstwy  należy  napełnioną łyżkę wyciskową umieścić w jamie ustnej pacjenta po upływie 1,5 minuty od rozpoczęcia mieszania masy Aquasil Soft Putty oraz po 1,15 min. w przypadku masy Aquasil Hard Putty. Pozostawić wycisk w stabilnej pozycji przez minimum 3 minuty w przypadku masy Aquasil Soft Putty i 2 minuty gdy zastosowano masę Aquasil Hard Putty.

- 2)  Usunąć wycisk, oczyścić i przygotować do pobrania drugiej warstwy.

- Oczyścić pole protetyczne wodnym sprayem ,a następnie osuszyć..

- Zaleca się aplikacje masy bezpośrednio z kartridza na opracowany filar i dookoła preparacji. Należy naciskać pistolet aż zmieszany materiał zacznie wypływać. Po zwolnieniu przycisku masa przestaje wydostawać się z kartridża. Zaleca się bardzo dokładne, podwójne  pokrywanie brzegów preparacji zwłaszcza od strony brzegów dodziąsłowych. Cały czas końcówka aplikująca powinna być zanurzona w wydostającej się, zmieszanej masie.  Pokrywać dokładnie wszelkie anatomiczne szczegóły pola protetycznego masa aż do ich całkowitego zasłonięcia. Nie rozdmuchiwać powietrzem. Masy wyciskowe Aquasil Ultra LV i XLV mają doskonałe właściwości hydrofilne co sprzyja dobrej adaptacji do tkanek zęba.

- Aplikować dodatkową płynna masę na pozostałe powierzchnie żujące oraz/Ii na pozostałą powierzchnię wycisku pierwszej warstwy.

- Po upływie 2,15 minuty od rozpoczęcia aplikacji masy  Aquasil Ultra LV/XLV Regular Set (normalnie wiążącej) oraz po 1,15 min. w przypadku masy Aquasil Ultra XLV/LV Fast Set, (szybko wiążącej) należy  napełnioną łyżkę wyciskową ponownie umieścić w jamie ustnej pacjenta.

- Materiał wiąże szybciej w jamie ustnej niż na kartoniku. Minimalny czas po upływie którego można usunąć wycisk wynosi 2,45 minuty od momentu rozpoczęcia mieszania dla masy normalnie wiążącej Aquasil Ultra LV/XLV Regular Set i 1,45 minuty dla masy szybko wiążącej Aquasil Ultra LV/XLV Fast Set  Sprawdzić stan związania masy w jamie ustnej. Mas powinna być zwarta, twarda i nie klejąca się

# OCZYSZCZANIE, Dezynfekcja, PRZECHOWYWANIE

Pobrane wyciski należy opłukać zimną wodą I osuszyć.

Wyciski mogą być dezynfekowane w standardowo stosowanych związkach chemicznych w formie roztworu lub sprayu.

Nie przechowywać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

# ODLEWANIE l ELEKTROGALWANIZACJA

Aby uniknąć porowatości modeli, odlewanie najlepiej jest opóźnić o 15 minut w przypadku gipsu. Wyciski powinny zostać odlane w ciągu 14 dni od ich pobrania. Masa wyciskowa jest kompatybilna z większością materiałów od wykonywania modeli, w tym z materiałami epoksydowymi. Może być galwanizowana srebrem i miedzią. Przed galwanizacją i odlewaniem modeli z materiałów epoksydowych należy odczekać 60 min.

# INSTRUKCJA CZYSZCZENIA ŁYŻKI WYCISKOWEJ

Zastosować standardowe metody czyszczenia łyżki po usunięciu masy wyciskowej. Można wykorzystać preparat Fix Solvent do usunięcia pozostałości warstwy Silfixu.

PRZECHOWYWANIE MAS WYCISKOWYCH

Materiały wyciskowe Aquasil  należy przechowywać w temperaturze 10 - 24°C.

Nie przechowywać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

Niewłaściwe warunki przechowywania mogą skrócić czas przydatności do użycia oraz spowodować pogorszenie się właściwości mas wyciskowych.

NUMER SERYJNY () l DATA WAŻNOŚCI ()

Numer seryjny powinien być podawany we wszelkiej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Właściwości mas wyciskowych

|  | Aquasil Soft Putty | Aquasil Hard Putty |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj opakowania | tuby |
| Technika mieszania | ugniatanie palcami aż do uzyskania jednolitego koloru |
| Proporcje mieszania | 1:1 |
| Klasyfikacja ISO 4823:1992 | Typ 0: bardzo gęsta konsystencja -putty |
| Liniowe zmiany wymiarów (ISO) | 0.05% |
| Maksymalne naprężenie po ściskaniu (ISO) | 3.5% | 2.5% |
| Powrót po odkształceniu (ISO) | 99.5% |
| Trwałe odkształcenie (ADA) | 0.5% |
| Odwzorowanie szczegółu | <50µm |

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Przedstawicielstwo :

DENTSPLY DeTrey GmbH (),	DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1	Biuro przedstawicielskie

78467 Konstanz	ul. Filtrowa 43/2

NIEMCY	02-057 Warszawa

Tel. +49 (0) 75 31 5 83-0	tel. (O 22) 8 25 40 71

fax (O 22) 8 25 45 59

# Footnotes

AEROSIL zastrzeżonym znakiem towarowym firmy  DeguDent GmbH.

Opisuje czas od rozpoczęcia mieszania masy do jej związania i odpowiada Całkowitemu Czasowi Pracy (ISO) dla materiałów ręcznie mieszanych i Minimalnemu Czasowi Pracy (łącznie z czasem mieszania) (ADA) dla mas wyciskowych w nabojach.

.

Całkowity czas od rozpoczęcia mieszania do związania w jamie ustnej.