# Aquasil™ Ultra Heavy DECA – Normalnie wiążący

Precyzyjna  masa wyciskowa o doskonałych właściwościach zwilżających oparta na quadrofunkcyjnycj hydrofilnych siloksanach, przeznaczona do dynamicznego mieszania

# Instrukcja stosowania opakowań foliowych:	Polski

# Aquasil™ Ultra Heavy DECA - Regular Set

# Precyzyjna masa wyciskowa o doskonałych właściwościach zwilżających przeznaczona do dynamicznego mieszania

# KLASYFIKACJA

Quadrofunkcjonalna hydrofilna masa wyciskowa oparta na siloksanach wiążących w reakcji addycji

Typ 2 : konsystencja o średniej lepkości.

# CHARAKTERYSTYKA

Aquasil Ultra Impression Materials ™ są grupą mas wyciskowych przeznaczonych do pobierania precyzyjnych wycisków wymagających od masy doskonałych właściwości hydrofilnych, stabilności wymiarów, wytrzymałości na rozrywanie oraz odporności na stale odkształcenia.

Masy wyciskowe z grupy Aquasil Ultra odpowiadają normom  ISO 4823 dla stomatologicznych elastomerowych mas wyciskowych

# Uwaga: do stosowania wyłącznie w stomatologii.

##### WSKAZANIA

Aquasil™ Ultra Heavy DECA jest masą wyciskową o średniej lepkości a jednocześnie o optymalnym stopniu elastyczności ważnym dla właściwego usunięcia wycisku z podcieni. Posiada doskonałe właściwości zwilżania zarówno powierzchni zęba jak i modelu w trakcie jego powielania. Znajduje zastosowanie jako masa do pokrycia łyżki wciskowej w technice jednofazowej dwuwarstwowej(podwójnego mieszania) oraz jako masa do wykonania pierwszego wycisku w technice dwufazowej dwuwarstwowej (korekcyjnej)

|  | Technika podwójnego mieszania | Technika korekcji |
| --- | --- | --- |
| Aquasil LV | OK | OK |
| Aquasil ULV | OK | OK |
| Aquasil Ultra LV Regular Set | OK | OK |
| Aquasil Ultra LV Fast Set | nie zaleca się | OK (Kwadrant łuku) |
| Aquasil Ultra XLV Regular Set | OK | OK |
| Aquasil Ultra XLV Fast Set | nie zaleca się | OK (Kwadrant łuku) |

# PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować jako materiał do tymczasowego podścielania. Nie stosować wraz z masami polieterowymi ,C-silikonowymi oraz polisulfidowymi.

.

# UWAGI I OSTRZEŻENIA

1.Stosować sposoby stosowane w chirurgii, aby chronić się przed wdychaniem oparów.

2. Usunąć niezwiązane resztki mas Aquasil Ultra z ubrań stosując środki czyszczące.

#### INTERTAKCJE Z INNYMI MATERIAŁAMI

1.	Środki naczynio-zwężające oparte na solach glinu mogą zakłócać reakcje wiązania poliwinylsiloksanów. Przed zastosowaniem zapoznać się z ulotką środka do zwężania naczyń krwionośnych.

2.	Masy wyciskowe z grupy Aquasil Ultra nie powinny być stosowane jednocześnie z masami polieterowymi, C-silikonowymi oraz polisulfidiowymi.

3.	Rękawiczki ochronne zawierające w swym składzie związki siarki mogą interferować z reakcją wiązania mas wyciskowych z grupy Aquasil Ultra.

- Nie dotykać nici retrakcyjnych, stosować w tym celu pincety.

- Nie dotykać filarów zębowych.

# PRZYGOTOWANIE

| Łyżka wyciskowa | We wszystkich technikach pobierania wycisków zaleca się pokrywanie powierzchni łyżki płynem Silfix Adhesive. Pokryć za pomoce pędzelka daną powierzchnię grubą warstwą Silfix i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 min. |
| --- | --- |
| Napełnienie cylindra | Umieścić opakowanie foliowe DECA w odpowiednim miejscu cylindra. Ustawić opakowanie we właściwej pozycji zgodnie z oznaczeniami. |
| Aktywacja | Nacisnąć nakrętkę na opakowaniu foliowym w celu aktywacji. |
| Pierwsze zastosowanie | Przed pierwszym zastosowaniem i zamocowaniem końcówki mieszającej na nowym opakowaniu foliowym należy wycisnąć przynajmniej 1 cm bazy i katalizatora, stosując specjalne urządzenie do mieszania. W ten sposób sprawdzona zostanie funkcja dozowania. |

# Dezynfekcja

Wyciski mogą być dezynfekowane w standardowo stosowanych związkach chemicznych w formie roztworu lub sprayu.

# INSTRUKCJA CZYSZCZENIA ŁYŻKI WYCISKOWEJ

Zastosować standardowe metody czyszczenia łyżki po usunięciu masy wyciskowej. Można wykorzystać preparat Fix Solvent do usunięcia pozostałości warstwy Silfixu.

# INSTRUKCJA CZYSZCZENIA PISTOLETU

Pistolet może być czyszczony przy użyciu tradycyjnych detergentów. Nie stosować organicznych rozpuszczalników, które mogą spowodować rozpuszczenie plastikowych elementów. Pistolet może być także dezynfekowany w powszechnie dostępnych roztworach.

# ODLEWANIE l ELEKTROGALWANIZACJA

Aby uniknąć porowatości modeli, odlewanie najlepiej jest opóźnić o 15 minut w przypadku gipsu. Wyciski powinny zostać odlane w ciągu 14 dni od ich pobrania. Masa wyciskowa jest kompatybilna z większością materiałów od wykonywania modeli, w tym z materiałami epoksydowymi. Może być galwanizowana srebrem i miedzią. Przed galwanizacją i odlewaniem modeli z materiałów epoksydowych należy odczekać 60 min.

# PARAMETRY TECHNICZNE

|  | Aquasil Ultra Heavy DECA Regular Setting- Normalnie wiążąca |
| --- | --- |
| Klasyfikacja ISO 4823:1992 | Type 2: Konsystencja o średniej lepkości |
| Technika mieszania | Wyciskanie prze końcówki do dynamicznego mieszania |
| Proporcje mieszania | 5 :1 |
| Czas mieszania | nie dotyczy |
| Całkowity czas aplikacji | 2:15 |
| Minimalny czas w jamie ustnej | 2:45 |
| Czas wiązania | 5:00 od rozpoczęcia mieszania |
| Zmiana wymiarów liniowych (ISO) | < 0.50% |
| Maksymalne naprężenie po ściskaniu (ISO) | 2% - 3% |
| Powrót po odkształceniu (ISO) | > 98,0% |
| Odwzorowanie szczegółów | <20µm |

# PRZECHOWYWANIE

Materiały wyciskowe z grupy Aquasil Ultra należy przechowywać w temp. 18 - 25 °C i przy wilgotności względnej 50+/- 20%.

W przypadku przechowywania pobranych wycisków unikać bezpośredniego nasłonecznienia

NUMER SERYJNY l DATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny powinien być podawany we wszelkiej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

# Producent :

Dentsply Caulk, 38 West Clarke Avenue, P.O. Box 359, Milford, DE 19963-0359, USA, Phone: (302) 422-4511

Przedstawicielstwo:

DENTSPLY DeTrey GmbH	DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1	Biuro przedstawicielskie

78467 Konstanz	ul. Filtrowa 43/2

NIEMCY	02-057 Warszawa

Tel. +49 (0) 75 31 5 83-0	tel. (O 22) 8 25 40 71

fax (O 22) 8 25 45 59

# Footnotes

1 Opisuje czas od rozpoczęcia mieszania masy do jej związania i odpowiada Całkowitemu Czasowi Pracy (ISO) dla materiałów ręcznie mieszanych i Minimalnemu Czasowi Pracy (łącznie z czasem mieszania) (ADA) dla mas wyciskowych w nabojach.

Całkowity czas aplikacji i minimalny czas w jamie ustnej