Polski

##### Ceram·X(

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający

Ceram·X( jest światłoutwardzalnym ,kontrastowym na zdjęciu radiologicznym materiałem złożonym przeznaczonym do wypełniania ubytków w zębach przednich i bocznych.

Ceram·X został  oparty na zastosowanej przez Dentsply w systemie wiążącym Prime&Bond® NT  Nanotechnologii. Zawiera w składzie chemicznym udoskonalone, organicznie zmodyfikowane  ceramiczne cząsteczki wypełniacza. Jest  kompozytem będącym Nano-Ceramicznym materiałem wypełniającym o unikalnych właściwościach. Ceram·X oferuje możliwość uzyskania naturalnego efektu estetycznego oraz cechuje się  prostą techniką pracy.  Materiał wykazuje ograniczone  uwalnianie wolnych monomerów

i posiada doskonałe  właściwości użytkowe.

Ceram·X zawiera wygodny system doboru koloru o nazwie Natural-Shade( .

Jako jeden  produkt  umożliwia pracę dwoma systemami kolorów. Daje to gwarancję zaspokojenia wszystkich wymagań dotyczących zarówno estetycznej jak i klinicznej strony wykonywania wypełnień w zębach przednich i bocznych.

Ceram·X  mono, system Pojedynczej Przezierności składa się z siedmiu odcieni

o pośredniej przezierności porównywalny do konwencjonalnych materiałów kompozytowych (np. Spectrum® TPH), optymalny do prostej i szybkiej techniki wykonywania wypełnień

w zębach przednich i bocznych.

Ceram·X duo, system Podwójnej Przezierności opiera się na czterech kolorach zębinowych o przezierności naturalnej zębiny oraz trzech kolorach szkliwnych naśladujących ludzkie szkliwo. Wszystkie odcienie zostały tak dobrane aby pozwalały na uzyskanie najlepszego rezultatu estetycznego przy wykorzystaniu minimalnej liczby kolorów. W przypadku odcieni szkliwa unikalna  Nano-Ceramiczna matrix w połączeniu z optymalizacją dystrybucji cząsteczek wypełniacza dały podstawę do osiągnięcia idealnej równowagi pomiędzy właściwościami użytkowymi i optycznymi materiału. Dodatkowo system  Ceram·X duo posiada  jeden odcień zębinowy przeznaczony do odbudowy zębów po zabiegu wybielania

Ceram·X i-shade label ułatwia właściwy dobór koloru stanowiąc odnośnik dla klasycznego podziału kolorów  Vita( zarówno w przypadku systemu Ceram·X mono ,jak i  Ceram·X duo           .

Ceram·X jest przeznaczony do stosowania zarówno z systemem wiążącym opartym na nano-technologii Prime&Bond NT oraz z jednoetapowym, samowytrawiającym systemem  Xeno® III.

Materiał Ceram·X jest dostępny w postaci dozowanych kompiul oraz w strzykawkach.

Uwaga: Do stosowania wyłącznie w stomatologii

SKŁAD

### Polisiloksan modyfikowany metakrylanem

### Żywica dimetakrylanowa

Barwnik fluorescencyjny

Stabilizator UV

Stabilizator

Kamforochinon

etylo-4(dimethylamino)benzoesan

### szkło barowo-glinowo-borowo krzemowe

metakrylanem ufunkcyjniony tlenek krzemu jako nano cząsteczka wypełniacza

barwniki tlenku żelaza i tlenku tytanu oraz krzemianu sulfo glinowego w zależności od koloru

wskazania

Bezpośrednie wypełnianie ubytków wszystkich klas w zębach przednich bocznych .

przeciwwskaznia

Alergia na żywice metakrylanowe lub jakikolwiek składnik materiału.

ostrzeżenia

- Ceram·X zawiera metakrylany, które mogą wywołać podrażnienia skóry i oczu. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy przepłukać je dużą ilością wody i skierować pacjenta do lekarza okulisty. W przypadku podrażnienia skóry należy miejsce kontaktu umyć mydłem i wodą. Nie należy stosować tych produktów wewnętrznie.

-Ceram·X zawierają polimeryzujące monomery, które mogą być  powodem skórnych odczynów alergicznych (kontaktowe, alergiczne zapalenie skóry dermatitis) u niektórych osób. Należy dokładnie umyć miejsce kontaktu wodą i mydłem. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości lub stwierdzono wcześniej alergię na żywice metakrylanowe materiał nie powinien być stosowany .

uwagi specjalne

Pracując pistoletem (aplikator kompiul Ceram·X )stosować niewielką siłę. Zbyt duża siła lub gwałtowne ruchy stanowią potencjalne ryzyko utraty nadmiernej ilości materiału.

niekorzystne reakcje

Wystąpienie następujących objawów jest związane z zawartością polimeryzujących monomerów:

- podrażnienia skóry (alergiczne, kontaktowe dermatitis)

interakcje z materiałami stomatologicznymi

Materiały stomatologiczne zawierające w swym składzie eugenol nie powinny być stosowane jednocześnie z tymi produktami. Eugenol zakłóca reakcję wiązania czego rezultatem jest niedostateczna twardość spolimeryzowanego materiału.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dobór koloru

Nano–Ceramiczny materiał wypełniający Ceram·X oferuje dwa oddzielne systemy kolorów :

- Ceram·X mono, System Pojedynczej Przezierności zawierający siedem kolorów do wykonywania standardowych wypełnień (Mono M1, M2, M3, M4, M5, M6 i M7)

oraz

- Ceram·X duo, System Podwójnej Przezierności oparty na czterech odcieniach zębinowych (Duo D1, D2, D3 and D4) i trzech szkliwnych (Duo E1, E2 and E3) do wykonywania bardziej wymagających pod względem estetycznym wypełnień. W ramach sytemu  Ceram·X duo, dostępny jest dodatkowy odcień zębinowy  (Duo DB) do zębów wybielonych.

A) Dobór koloru przy użyciu klasycznego klucz kolorów  Vitapan(

Odcienie Ceram X są porównywalne z klasycznym kolornikiem Vitapan.Kolory Ceram·X mogą być przypisane do konkretnych odcieni klasycznego klucza kolorów  Vitapan. Jest  więc możliwe, aby dobrać odcień zęba przy użyciu kolornika dla obydwu systemów Ceram·X mono i Ceram·X duo  :

Ceram·X mono (System Pojedyńczej Przezierności)

Odnosi się do centralnej części zęba naturalnego oraz zęba z klucza kolorów . Należy wybrać najlepiej dopasowany odcień z klucza  Vita.

W systemie Pojedyńczej Przezierności występuje siedem odcieni Ceram·X mono ,których stopień przezierności określany jest jako pośredni.  Każdy odcień  materiału Ceram·X mono jest odpowiedni dla kilku odcieni kolornika Vita . Dysponując dobranym odcieniem zęba za pomocą klasycznego klucza kolorów  Vitapan za pomocą poniższej tabeli należy wybrać odpowiadający mu odcień materiału Ceram·X mono :

|  | Vitapan Podział klasyczny kolorów |
| --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| Ceram·X Mono | M1 | M2 | M5 | M6 | M7 | M1 | M2 | M6 | M6 | M3 | M4 | M4 | M7 | M3 | M5 | M4 |

Ceram·X duo (System Podwójnej Przezierności )

Oceń kolor całego zęba naturalnego i porównaj z kolornikiem Vita .

Należy wybrać najlepiej dopasowany odcień z klucza  Vita.

W  systemie  Ceram·X duo dostępne są cztery kolory zebinowe odpowiadające przezierności naturalnej zębiny oraz trzy kolory szkliwne  o stopniu przezierności zgodnym z ludzką tkanką szkliwną. Tworząc różne kombinacje, odcienie zębinowe i szkliwne materiału Ceram·X duo dają kolory pokrywające się z całym zakresem klasycznego podziału  Vitapan . Posiadając dobrany odcień zęba za pomocą klasycznego klucza kolorów  Vitapan, za pomocą poniższej tabeli należy wybrać właściwą kombinację odcieni szkliwa i zębiny dla systemu  Ceram·X duo:

|  | Vitapan Podział klasyczny kolorów |
| --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| Ceram·X duo Enamel | E2 | E3 | E2 | E3 | E3 | E1 | E1 | E3 | E3 | E2 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E1 |
| Ceram·X duo Dentin | D1 | D2 | D3 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D3 | D2 | D3 | D3 | D4 | D2 | D3 | D3 |

Uwaga: w zależności od grubości warstwy materiału rezultat optyczny może różnić się od odpowiedniego odcienia Vita !

W celu dokonania szybkiej oceny porównawczej odcieni systemów  Ceram·X mono i duo z kolornikiem Vita można zastosować Etykietę Identyfikującą dany Odcień  (ang. i-shade label) Zaleca się przyklejenie tej etykiety na tylnej stronie kolornika VITA.

B) Dobór koloru na podstawie dołączonych sztucznych zębów wykonanych z materiału Ceram·X .

Alternatywnie, można skorzystać z dwóch oddzielnych kluczy kolorów opracowanych dla systemów Ceram·X mono i Ceram·X duo ,które wykonane zostały z oryginalnego materiału Ceram·X.

Ceram·X mono (System Pojedynczej Przezierności)

Porównania należy dokonywać z centralną częścią zęba. Następnie należy wybrać najbardziej pasujący odcień  Ceram·X mono .

Ceram·X duo ( System Podwójnej Przezierności)

Dobierając kolor zębinowy w systemie Ceram·X duo należy kierować się odcieniem przyszyjkowym naturalnego zęba lub odcieniem wilgotnej zębiny widocznej w ubytku.

Zaleca się wybór raczej ciemniejszego odcienia niż jasnego ,ponieważ  nałożona następnie warstwa szkliwa ma tendencje do rozjaśniania uzyskanego efektu optycznego. Dopasowując odcień szkliwny systemu  Ceram·X duo należy zwrócić szczególną uwagę na kolor brzegu siecznego, powierzchni żującej i powierzchni stycznych naturalnego zęba. Należy wybrać odcień zębinowy najbardziej odpowiedni dla odcienia szkliwnego porównywanego zęba.

Doboru odpowiedniego koloru powinno się dokonać przed rozpoczęciem zabiegu wypełniania ubytku, wtedy gdy ząb nie został jeszcze osuszony. Powierzchnię zęba należy

oczyścić z płytki bakteryjnej i osadów za pomocą pasty z pumeksu i wody lub pasty profilaktycznej (np. Nupro(). Należy zwrócić uwagę na efekty świetlne  które powstają w danym pomieszczeniu i mogą mieć wpływ na ocenie koloru (idealne oświetlenie to światło dzienne z kierunku północnego ).

Kolor zęba należy oceniać w krótkich okresach czasu, przerywanych momentami neutralizacji pola widzenia na szaro-błękitnym tle. Oczy powinny mieć możliwość odpoczynku. Jest ważnym także, aby w procedurze doboru koloru wykorzystać pomoc pacjenta i personelu pomocniczego.

Opracowanie ubytku

Kształt ubytku oraz opracowanie jego brzegów są bardzo istotne dla wzmocnienia efektu 
wytrawiania tkanek. Na wewnętrznych ścianach nie należy pozostawiać resztek wypełnień amalgamatowych ani cementów podkładowych ze względu na możliwość zakłóceń transmisji światła lampy polimeryzacyjnej.

Nieopracowane mechanicznie tkanki twarde należy oczyścić przy pomocy gumki i pumeksu 
lub pasty nie zawierającej fluoru np. profilaktycznej pasty NUPRO. Spłukać dokładnie wodnym sprayem i osuszyć.

Świeżo opracowane szkliwo i zębinę wystarczy spłukać wodnym sprayem i osuszyć.

Nie przesuszać!

Kontrola wilgotności

Idealne oczyszczenie wszystkich powierzchni ubytku jest podstawowym warunkiem osiągnięcia odpowiedniej siły adhezji pomiędzy wypełnieniem ,a tkankami zęba.

Do izolacji opracowanego zęba przed kontaktem ze śliną, płynem z kieszonki dziąsłowej, krwią itp. zaleca się stosowanie odpowiednich środków (np. wałki z ligniny, koferdam).

Ochrona miazgi i zakładanie podkładów

W głębokich ubytkach jeśli warstwa zębiny pokrywającej miazgę jest niewielka (mniej niż 1 mm) to należy wykonać na ograniczonej powierzchni  podkład stosują twardniejący materiał na bazie wodorotlenku wapnia (Dycal() i pozostawiając dno ubytku na jak największej powierzchni wolne  w celu późniejszej aplikacji systemu wiążącego  Prime&Bond NT lub Xeno III.

Założenie formówki

Należy zastosować odpowiedni system formówek (np. Automatrix®  lub  Palodent®)  wraz z klinami które ułatwiają prawidłowe odtworzenie punktów stycznych. Stosowanie klinów uzasadnia także możliwość osiągnięcia lekkiej separacji. W ubytkach klasy I i II zaleca się stosowanie stosunkowo miękkich klinów ,cienkich formówek oraz opracowania ich w celu  uzyskania ostatecznie optymalnych punktów stycznych i kształtu anatomicznego wypełnienia.

# Wytrawianie i aplikacja systemu wiążącego

Przed zastosowaniem kompozytu Ceram·X  ubytek należy przygotować i wykorzystać odpowiedni system wiążący. Przed zastosowaniem konkretnego produktu należy zapoznać się z instrukcją użycia. Zaleca się zastosowanie w pracy z  kompozytem Ceram X systemu wiążącego  Prime&Bond NT  opartego na nanotechnologii lub  samowytrawiającego systemu łączącego XENO III. W przypadkach gdy nie ma potrzeby wykorzystywania systemu wiążącego zawierającego HEMA zaleca się użycie Prime&Bond NT.

## Aplikacja Uniwersalnego Nano-Ceramicznego materiału wypełniającego Ceram·X

## za pomocą kompiul

Kompiule należy starannie umieścić w wyciętej końcówce ramienia pistoletu upewniając się czy jest ona włożona w odpowiednim kierunku. Usunąć kolorową końcówkę kompiuli. Kompiule można obracać w dowolnym kierunku, tak aby maksymalnie ułatwić dostęp do ubytku. 
Następnie aplikować materiał używając niewielkiej siły. Zbyt duży nacisk w czasie uwalniania materiału nie jest konieczny, ani pożądany.

## Aplikować  Ceram·X bezpośrednio do ubytku.

Stosowanie strzykawek Easy-Twist o ułatwionym zakręcaniu

Wycisnąć ze strzykawki odpowiednia ilość materiału kompozytowego Ceram X bezpośrednio na powierzchnię kartonika do mieszania. W tym celu należy przekręcić lekko strzykawkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby zapobiec wydostaniu się materiału ze strzykawki po zakończonej aplikacji należy skierować strzykawkę ku górze i przekręcić tłok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  Strzykawka z materiałem powinna być zamykana natychmiast po każdorazowym użyciu. Aplikować materiał Ceram·X do ubytku porcjami, chroniąc pozostałą ilość przed promieniowaniem świetlnym.

Odbudowa zęba z pomocą techniki Pojedyńczej lub Podwójnej Przezierności

Przed aplikacja materiałów  Ceram·X mono lub duo zaleca się stosownie materiałów podkładowych o konsystencji półpłynnej (np. X-flow™) .Patrz instrukcja stosowania materiału X-flow.

Ceram·X mono (System Pojedyńczej Przezierności)

Ubytek należy wypełnić wcześniej dobranym odcieniem materiału Ceram·X mono z uwzględnieniem konieczności aplikacji i polimeryzacji warstwowej.

Ceram·X duo (System Podwójnej Przezierności)

Odbudować ubytek zgodnie z kształtem anatomicznym zęba.Najpierw należy odbudować część zębinową za pomocą odpowiedniego odcienia zębinowego systemu  Ceram·X duo .

Kolejnym etapem jest aplikacja stosownego koloru szkliwnego systemu  Ceram·X duo .

Zaleca się nakładanie cienkiej warstwy odcienia szkliwnego kompozytu Ceram·X duo,

nie przekraczającej grubość warstwy naturalnego szkliwa. W rejonie zębów przednich ułatwieniem w odbudowie kształtu anatomicznego może być zastosowanie klucza silikonowego ( przygotowanego uprzednio przez asystentkę)

## W każdym przypadku zaleca się warstwową (2mm lub mniej) technikę polimeryzacji w celu ograniczenia wielkości skurczu polimeryzacyjnego.

## Każdą warstwę należy polimeryzować zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

|  | ≥ 500 mW/cm2 | ≥ 800 mW/cm2 |
| --- | --- | --- |
| Odcienie Ceram·X mono (M1 to M7) | 20 sek | 20 sek |
| Odcienie zębinowe Ceram·X duo (D1 to D4 i DB) | 40 sek | 30 sek |
| Odcienie szkliwne Ceram·X duo (E1 do E3) | 10 sek | 10 sek |

Stosując diodowe lampy polimeryzacyjne  zaleca się stosowanie do czasów podanych przez producentów tych urządzeń.

Opracowanie i polerowanie

Opracowanie należy rozpocząć natychmiast po ukończeniu polimeryzacji. Duże nadmiary 
materiału usunąć stosując wiertła z nasypem diamentowym lub wiertła do opracowywania.

Dodatkowe opracowanie i polerowanie można wykonać stosując system ENHANCE( zawierający elementy ścierne w kształcie dysku, stożka i kielicha lub inne standardowe krążki ścierne zawierające tlenek glinu. Przed zastosowaniem  gumek polerskich w postaci krążków, stożków i kielichów  powierzchnia wypełnienia powinna być sprawdzona pod kątem prawidłowości w zarysie i kształcie anatomicznym. Prawidłowo opracowana powierzchnia wypełnienia powinna być gładka i pozbawiona jakichkolwiek defektów

Aby osiągnąć efekt lustrzanego połysku wypełnienia zaleca się stosowanie krążków polerskich PoGo( lub past polerujących  Prisma(-Gloss™ i or Prisma(-Gloss™ Extrafine wraz z gumkami z systemu Enhance

Konserwacja pistoletu do aplikacji kompiul

Pistolet może być sterylizowany w autoklawie (2,1-2,4 bar/135-138 °C)lub przy użyciu specjalnych preparatów w procesie sterylizacji chemicznej (zgodnie z instrukcją producenta danego preparatu).Nie stosować uszkodzonego i/lub zanieczyszczonego pistoletu.

Zaleca się rozłożenie pistoletu na części w celu zwiększenia efektywności sterylizacji. Rozłożenie pistoletu polega na jego częściowym ściśnięciu tak, aby kciuk znalazł się pod tylną częścią zawiasu. Następnie należy popchnąć i podnieść zawias odsłaniając znajdujący się pod nim tłok wraz ze sprężyną. Rozłożyć pistolet. Usunąć pozostałości materiału kompozytowego za pomocą papierowej chusteczki i odpowiedniego roztworu (70% alkohol).Aby ponownie złożyć pistolet należy umieścić tłok i sprężynę we właściwej pozycji, ścisnąć elementy pistoletu i zamknąć zawias.

przechowywanie

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt powinien być przechowywany w warunkach temperatury pokojowej ( 10 - 24°C).

Ponowne użycie kompiul i strzykawek

W celu zachowania optymalnych właściwości użytkowych kompozytu zaleca się przechowywanie nie fabrycznie zamkniętych kompiul i strzykawek  w odpowiednich warunkach (< 80% względnej wilgotności). Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem

i wykorzystać w ciągu 3 miesięcy.

Wszystkie produkty należy stosować w temperaturze pokojowej.

NUMER SERYJNY I DATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny oznacza rok, miesiąc i dzień produkcji. Powinien być wymieniany we wszelkiej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu. Nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu

Producent	Przedstawiciel

Dentsply DeTrey GmbH	Dentsply DeTrey GmbH Oddział Warszawa

DeTrey Str. 1	02-057 Warszawa

D-78404 Konstanz	ul. Filtrowa 43/2

Germany	tel. (22) 825 40 71

fax (22) 825 45 59

# Footnotes

Vita jest zastrzeżonym znakiem towarowym  Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Niemcy.

Organicznie  modyfikowana ceramika

Vitapan jest zarejestrowanym znakiem towarowym  Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Niemcy.

Należy sprawdzić czy minimalna efektywność naświetlania wynosi przynajmniej 500 mW/cm².