Fulfil® extra

Uniwersalny materiał wypełniający na bazie żywic kompozytowych

Fulfil® extra to światłoutwardzalny, kontrastowy w RTG, mikrocząsteczkowy, hybrydowy materiał kompozytowy do do wypełniania wszystkich klas ubytków. Materiał jest dostępny w strzykawkach, w odcieniach kolorów zgodnych z klasyfikacją Vita®1.

Uwaga: Materiał przeznaczony do stosowania w stomatologii.

SKŁAD

•	Bis-GMA-adduct(kompleks-2,2-Bis[4-(2-hydroksy-3-metakryloiloksypropoksy)-fenylo]propanu z diizocyjanem heksametylenowym).

•	Bis-EMA (2,2-Bis[4-(2-metakryloiloksyetoksy)-fenylo] propan)

•	Glikol trietylenowy dimetakrylanu (TEGDMA)

•	Fotoinicjatory

•	Stabilizatory

•	Wypełniacz nieorganiczny – szkło barowo-glinowo-borowe (średnia wielkość cząsteczek < 1,5 µm)

•	Dwutlenek krzemu o dużej dyspersyjności (wielkość cząsteczek 0,04 µm)

Informacje dotyczące wypełniacza są zgodne z normą ISO 4049-1988:

Wielkość cząsteczek nieorganicznego wypełniacza waha się w granicach 0,04-5 µm. Całkowita objętość procentowa nieorganicznego wypełniacza wynosi 57%, natomiast wagowo Fulfil extra zawiera 77% wypełniacza.

WSKAZANIA

Fulfil extra jest przeznaczony do wypełniania wszystkich klas ubytków w zębach przednich i bocznych.

PRZECIWWSKAZANIA

Jeśli dojdzie do podrażnień skóry lub pacjent podaje alergię na żywice metakrylanowe należy przerwać stosowanie materiału.

OSTRZEŻENIA

1.	Fulfil extra zawiera metakrylany (polimeryzujące monomery), które mogą być powodem podrażnień skóry i oczu. Unikać kontaktu z tkankami jamy ustnej, oczami i skórą. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu należy dany obszar przepłukać obficie dużą ilością wody. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy przepłukać je dużą ilością wody i skierować pacjenta do lekarza okulisty. W przypadku podrażnienia skóry należy miejsce kontaktu umyć mydłem i wodą.

2.	Fulfil extra może wywoływać podrażnienia u nadwrażliwych pacjentów. Jeśli pojawią się skórne objawy nadwrażliwości należy natychmiast przerwać użycie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie dotyczy.

INTERAKCJE Z MATERIAŁAMI STOMATOLOGICZNYMI

Materiały stomatologiczne zawierające w swym składzie eugenol nie powinny być stosowane jednocześnie z tymi produktami. Eugenol zakłóca reakcje ich wiązania czego rezultatem jest niedostateczna twardość spolimeryzowanego materiału.

NIEKORZYSTNE REAKCJE NA MATERIAŁ

Wystąpienie u niektórych nadwrażliwych pacjentów objawów podrażnienia skóry (alergiczne, kontaktowe dermatitis) może być związane z zawartością polimeryzujących monomerów.

DOZOWANIE I APLIKACJA

Dobór koloru

Doboru odpowiedniego koloru powinno się dokonać przed rozpoczęciem zabiegu wypełniania ubytku wtedy, gdy ząb jest naturalnie nawilżony. Za pomocą pasty z pumeksu i wody powierzchnię zęba należy dokładnie oczyścić z płytki bakteryjnej i osadów np. pochodzenia tytoniowego. Można posłużyć się kluczem kolorów Vita Lumin® Vaccum2.

Opracowanie ubytku

1.	Wypełnienia w zębach przednich

Ubytki klasy III, IV i V należy opracować zgodnie z ogólnymi zasadami przygotowania ubytku do techniki wytrawiania (zukośnienie brzegów szkliwa).

2.	Wypełnienia w zębach bocznych

Ubytki opracować w klasyczny sposób ze szczególnym zwróceniem uwagi na przygotowywanie ich brzegów do techniki wytrawiania. Na wewnętrznych ścianach nie należy pozostawiać resztek wypełnień amalgamatowych, ani cementów podkładowych ze względu na możliwość zakłócenia transmisji światła lampy polimeryzacyjnej i zarazem procesu wiązania materiału wypełniającego.

Kontrola wilgotności

Idealne oczyszczenie wszystkich powierzchni ubytku jest podstawowym warunkiem uzyskania odpowiedniej siły adhezji pomiędzy wypełnieniem, a tkankami zęba. Do izolacji opracowanego zęba przed kontaktem ze śliną, płynem z kieszonki dziąsłowej, krwią itp. zaleca się rutynowe stosowanie odpowiednich środków (koferdam).

Ochrona miazgi i podkłady

W próchnicy głębokiej miejsca, gdzie miazga pokryta jest bardzo cienką warstwą zębiny (1 mm lub mniej) należy zabezpieczać materiałami podkładowymi na bazie wodorotlenku wapnia (Dycal®). Pozostałą część dna ubytku pozostawić wolną w celu uzyskania jak największej siły adhezji po aplikacji systemu wiążącego.

Dopasowanie formówki

Zaleca się stosowanie systemu formówek i wstępnego umieszczania specjalnych klinów w celu lepszego odtworzenia punktów stycznych i łatwiejszego uzyskania separacji.

Kondycjonowanie szkliwa i zębiny (Technika Całkowitego Wytrawiania)

W przypadku kompozytu Fulfil extra zaleca się stosowanie odpowiedniego systemu wiążącego np. Prime&Bond®NT (w kombinacji z DeTrey® Conditioner  36), Xeno®III, Etch&Prime®plus. Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji znajdują się w instrukcjach stosowania wymienionych systemów wiążących.

Wypełnianie Ubytku Materiałem Fulfil extra

Aplikować materiał Fulfil extra bezpośrednio ze strzykawki na papierowy kartonik przekręcając powoli tłok strzykawki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby zapobiec kontaktowi materiału z powietrzem należy bezpośrednio po użyciu natychmiast ustawić strzykawkę pionowo i przekręcić tłok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aplikować materiał bezpośrednio do ubytku. Ubytek wypełniać warstwowo (3 mm lub mniej) i kolejno polimeryzować tak, aby maksymalnie zminimalizować wielkość całkowitego skurczu polimeryzacyjnego.

UWAGA: NALEŻY UPEWNYĆ SIĘ, CZY KAŻDA CZĘŚĆ WYPEŁNIENIA ZOSTAŁA SPOLIMERYZOWANA W OPDPOWIEDNIO DŁUGIM CZASIE.

Polimeryzacja świetlna

Każdą powierzchnię wypełnienia należy naświetlić na pomocą lampy polimeryzacyjnej .Materiał kompozytowy powinien być dodatkowo polimeryzowany przez warstwę szkliwa ściany językowej lub policzkowej zęba. Wykorzystując do odbudowy tkanek zęba ćwieki okołomiazgowe, należy materiał utwardzić dookoła każdego ćwieka oddzielnie, przed przystąpieniem do wypełniania warstwami całego ubytku.

Określone czasy naświetlania dla poszczególnych odcieni zawiera tabela poniżej:

Czas/Głębokość polimeryzacji

Przy zastosowaniu lamp polimeryzujących o minimalnej efektywności naświetlania 500 mW/cm2

| Kolory | Czas naś- wietlania (sekundy) | Polimeryzacja przez materiał kompozytowy | Polimeryzacja przez 1 mm warstwę szkliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| A2, A3, A3.5, B1 | 20 | 3 mm | 2 mm |
| B2, C2 | 40 | 4 mm | 3 mm |

Opracowanie wypełnienia

Po spolimeryzowaniu wypełnienia można od razu przystąpić do jego opracowywania. Duże nadmiary należy usunąć za pomocą wierteł szczelinowych lub wierteł z nasypem diamentowym. Dalsze opracowanie i polerowanie powinno być wykonywane przy użyciu specjalnego systemu Enhance™ zawierającego różnego kształtu krążki ścierne. Lustrzany połysk wypełnienia pozwalają uzyskać pasty Prisma® Gloss™ i Prisma Gloss Extrafine oraz krążki polerskie PoGo™.

PRZECHOWYWANIE

Materiał przechowywać w temperaturze < 24 °C.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Po każdorazowym użyciu zamykać strzykawkę chroniąc tym samym materiał przed kontaktem ze światłem.

NUMER SERYJNY I DATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny oznacza rok, miesiąc i dzień produkcji. Powinien być wymieniany we wszelkiej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

Nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

1	Vita jest zastrzeżonym znakiem towarowym Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Niemcy.

2	Kolory zgodne z kluczem Vita (body).

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Producent:	DENTSPLY DeTrey GmbH	Przedstawiciel:	DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1		Biuro Przedstawicielskie

78467 Konstanz		ul. Filtrowa 43/2

NIEMCY		02-057 Warszawa

Tel. +49 (0) 75 31 5 83-0		Tel. (0) 22 825 40 71

Fax (0) 22 825 45 59