INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## Dyract® Cem plus

Adhezyjny cement kompomerowy do mocowania uzupełnień protetycznych

Dyract® Cem plus – stomatologiczny cement mocujący – łączy w sobie najważniejsze 
zalety cementów glasjonomerowych – chemiczną adhezję do tkanek zęba i uwalnianie jonów fluoru - oraz wytrzymałość i odporność na rozpuszczanie materiałów kompozytowych.

Dyract® Cem plus dostępny jest w postaci proszku i płynu ( w wersji przeźroczystej 
i opakerowej).

SkŁad

Proszek:

Szkło strontowo-glinowo-krzemowe dające kontrast na zdjęciu rentgenowskim

Inicjator reakcji polimeryzacji

Płyn:

Polimeryzujące monomery modyfikowane fosforanami

Makromonomery modyfikowane kwasem karboksylowym

Reaktywny rozpuszczalnik

Inicjator reakcji polimeryzacji

Stabilizator

Wskazania

- Cementowanie metalowych lub licowanych porcelaną wkładów koronowych inlay/onlay,   koron, mostów, wkładów korzeniowych i koronowo-korzeniowych

- Adhezyjne cementowanie porcelanowych lub kompozytowych wkładów koronowych 
inlay/onlay, koron i licówek.

- Cementowanie mostów Maryland.

### Przeciwwskazania

- Tymczasowe cementowanie uzupełnień protetycznych

- Bezpośrednie lub pośrednie pokrycie miazgi

- W przypadku, gdy grubość zębiny pokrywającej sklepienie komory miazgowej jest mniejsza niż 1 mm, należy dane miejsce pokryć twardniejącym materiałem na bazie wodorotlenku wapnia ( Dycal), a następnie odbudować utracone tkanki odpowiednim materiałem przygotowując filar zębowy do wykonania korony lub wkładu koronowego typu inlay

- Zastosowanie u pacjentów z alergią na żywice metakrylanowe lub inne związki 
wchodzące w skład cementu.

Środki OstroŻności

Dyract® Cem plus zawiera metakrylany, które mogą wywoływać podrażnienia skóry i oczu. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, przepłukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem okulistą. Po przypadkowym zetknięciu się ze skórą należy dane miejsce przemyć wodą 
z mydłem.

Niekorzystne reakcje

Produkt może wywoływać objawy nadwrażliwości u niektórych pacjentów.

Jeśli pojawią się skórne symptomy nietolerancji przerwać stosowanie materiału.

Interakcje z materiaŁami stomatologicznymi

Zaleca się stosowanie cementów tymczasowych nie zawierających w swym składzie
eugenolu. Pozostałe na powierzchni tkanek zęba resztki materiału zawierającego eugenol powodują, że związek ten zakłóca proces wiązania Dyract® Cem plus i ogranicza 
polimeryzację monomerów. Jeśli jednak do cementowania tymczasowego użyto materiału zawierającego eugenol, należy dokładnie oczyścić tkanki w sposób opisany poniżej.

Jeśli zastosowano w trakcie oczyszczania ubytku 3% roztwór H2O2 to należy obficie spłukać powierzchnię tkanek wodą. Duże stężenie H2O2 może zakłócić proces wiązania materiału 
i nie należy tego typu preparatów stosować bezpośrednio przed aplikacją Dyract® Cem plus.

#### Szczegółowa instrukcja stosowania

1. Przygotowanie tkanek i uzupełnienia protetycznego

1.1 Ząb

Przygotowany filar zębowy należy dokładnie oczyścić gumką osadzoną na wolnoobrotowej kątnicy, stosując pumeks nie zawierający oleju oraz fluoru lub pastą profilaktyczną (Nupro®)

Spłukać dokładnie, odizolować od dostępu śliny, płynu z kieszonki dziąsłowej oraz krwi.

1.2 Uzupełnienie protetyczne

Wewnętrzne powierzchnie powinny zostać oczyszczone i osuszone przed zabiegiem
cementowania.

1.2.1 Porcelana: zgodnie z zaleceniem producentów wewnętrzne powierzchnie }powinny zostać poddane piaskowaniu lub wytrawianiu odpowiednimi materiałami i następnie 
przygotowane zabiegiem silanizacji.

1.2.2.Metal: rekomenduje się piaskowanie (50 µm tlenek glinu) odpowiednich 
powierzchni. W przypadku, gdy konieczne jest poprawienie retencji do szlachetnych stopów można dodatkowo wykonać galwanizację cyną

2. Kondycjonowanie szkliwa i zębiny

W przypadku standardowych wymogów dotyczących retencji (porównywalnych z tymi 
odnoszącymi się do glasjonomerów) patrz pkt. 3 (Dozowanie i Mieszanie)

W sytuacjach wymagających poprawy warunków retencyjnych patrz pkt. 2.1 (Przygotowanie uzupełnienia protetycznego)

2.1 Przygotowanie uzupełnienia protetycznego

Przygotować wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia zgodnie z zaleceniami producenta 
lub laboratorium protetycznego na przykład wytrawianie lub mechaniczne schropowacenie 
z następującą po nich silanizacją. Unikać po tych czynnościach dotykania wewnętrznych 
powierzchni uzupełnienia. W przypadku Dyract® Cem plus pokrycie powierzchni uzupełnienia za pomocą systemu wiążącego nie jest konieczne.

2.2 Przygotowanie filaru zębowego

Oczyścić szkliwo i zębinę odpowiednio opracowane w czasie poprzedniej wizyty, stosując gumkę z pumeksem lub pastą profilaktyczną ( typu Nupro Prophylaxis Paste).

Spłukać dokładnie wodnym sprayem i osuszyć.

Świeżo opracowane mechanicznie tkanki wystarczy tylko spłukać wodnym sprayem

i osuszyć.

2.3 Aplikacja NRC ™ ¹

1. Przenieść niewielką ilość NRC™ na Dentsply Applicator Dish² lub na plastikową płytkę 
ze specjalnym wgłębieniem

2. Nanieść odpowiednią ilość NRC™ na szkliwo i zębinę za pomocą aplikatorów² 
lub pędzelków jednorazowego użytku. Pozostawić na 20 sek. Nie spłukiwać.

3. Usunąć nadmiary NRC™ lekkim strumieniem powietrza lub za pomocą kuleczki z waty. Nie przesuszać zębiny.

2.4  Aplikacja Prime&Bond® NT

Prime&Bond® NT należy aplikować jednowarstwowo:

- Przenieść niewielką ilość Prime&Bond® NT bezpośrednio za pomocą aplikatorów² 
lub pędzelków jednorazowego użytku. Można stosować Dentsply Applicator Dish² 
lub plastikowe płytki ze specjalnymi wgłębieniami ułatwiające dozowanie.

- Natychmiast przenieść niewielką ilość Prime&Bond® NT na powierzchnię tkanek, 
dokładnie je zwilżając. Powierzchnia szkliwa i zębiny powinna być dokładnie zwilżona, dlatego w razie konieczności czynność należy powtórzyć.

3.   Po aplikacji pozostawić na 20 sek.

4. Usunąć lekkim strumieniem powietrza ze strzykawki wodno-powietrznej nadmiar 
    rozpuszczalnika przez przynajmniej 5 sekund. Powierzchnia tkanek powinna być jednolita 
    i błyszcząca. Jeśli nie, powtórzyć czynności od pkt 2 – 4.

5. Utwardzić Prime&Bond® NT w ciągu 10 sekund. Należy upewnić się czy cały materiał 
   został prawidłowo naświetlony.

3. Dozowanie i mieszanie

|  | Minuty |
| --- | --- |
| Czas mieszania (23°C) | 1/2 |
| Czas potrzebny do wykonania niezbędnych czynności poza jamą ustną (od początku mieszania w temp. 23°C) | 1 1/2 |
| Czas pracy w jamie ustnej (37°C) | 1 |
| Czas wiązania od momentu umieszczenia w jamie ustnej (37°C) | 4 |

Na kartoniku do mieszania odmierzyć odpowiednią ilość proszku i płynu. Buteleczkę 
z proszkiem należy energicznie wstrząsnąć przed użyciem. Następnie napełnić plastikową 
łyżeczkę proszkiem dokładnie do poziomu jej krawędzi i przenieść na przygotowany kartonik do mieszania. Aby odmierzyć prawidłową objętość płynu, należy buteleczkę z nim umieścić prostopadle nad powierzchnią kartonika do mieszania i lekko nacisnąć. Jeśli pierwsza kropla zawiera pęcherzyk powietrza, czynność powtórzyć. Prawidłowa proporcja proszku do płynu to stosunek 1 łyżeczki proszku do 1 kropli płynu. Można dodać więcej proszku, aby zarobiony cement miał bardziej gęstą konsystencję. Zmieszanie 2 łyżeczek proszku z 2 kroplami płynu pozwala uzyskać wystarczająca ilość materiału do zacementowania dobrze dopasowanej 
korony. Materiał mieszać łopatką, aż do uzyskania pasty o jednolitej konsystencji. 
Mieszać 30 sek. Przedłużanie czasu mieszania i czasu potrzebnego do wykonania 
potrzebnych czynności poza jamą ustną skróci czas pracy w jamie ustnej i czas wiązania. Skrócenie czasu czynności wykonywanych poza jamą ustną wydłuży, z kolei ,czas pracy 
w jamie ustnej i czas wiązania.

4. Cementowanie

Pokryć odpowiednie powierzchnie uzupełnienia protetycznego cementem Dyract® Cem plus 
i osadzić na oczyszczonym i osuszonym filarze zębowym. Nie pokrywać cementem 
powierzchni ubytku lub oszlifowanych tkanek zęba. Następnie docisnąć, co spowoduje 
równomierne rozprzestrzenienie się materiału. Czynność powtórzyć przynajmniej raz, 
co pozwoli uzyskać dobre zamocowanie cementowanego uzupełnienia. Równocześnie czas pracy pozostały do wykonania niezbędnych czynności w jamie ustnej wynosi w przybliżeniu 
1 min.. Materiał zwiąże całkowicie po upływie 4 minut od momentu umieszczenia go w jamie ustnej.

5. Postępowanie z nadmiarem cementu

Nadmiary cementu należy usuwać jeszcze zanim materiał całkowicie zwiąże.

Najlepiej wykonać to posługując się plastikowym instrumentem lub gąbką trzymaną pęsetą. 
Z przestrzeni międzyzębowych cement usunąć za pomocy nici dentystycznej Super Floss™ utrzymując uzupełnienie protetyczne w prawidłowej pozycji przez jego dociśnięcie. Można uniknąć niepożądanego przylegania cementu do sąsiednich powierzchni poprzez 
odpowiednią izolację zębów i uzupełnienia protetycznego żelem Airblock, jeszcze przed 
aplikacją cementu. Starać się usunąć jak najwięcej nadmiarów zanim zakończy się 
ostatecznie proces wiązania. Docisnąć z odpowiednią siłą uzupełnienie protetyczne 
utrzymując je we właściwej pozycji, aż do zakończenia procesu wiązania (4 min). Jeśli 
po spolimeryzowaniu pozostaną jeszcze nadmiary cementu należy usunąć je przy użyciu 
kiretki, skalera lub wiertła.

Przechowywanie

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Przechowywać w warunkach temp. pokojowej (23°C). Wyższa temperatura może skrócić czas przydatności do użycia.

Przechowywanie w temperaturach niskich (lodówka) zwiększy lepkość płynu.

Wpływ wilgotności:

Buteleczki zawierające Dyract® Cem plus proszek i płyn powinny być przechowywane 
w suchym miejscu. Po każdorazowym użyciu szczelnie zamknąć buteleczkę z proszkiem. 
Jeśli buteleczka będzie niedokładnie zamknięta to wilgoć może zainicjować reakcję wiązania. W przypadku przedostania się do środka wody, specjalne kryształy absorbujące wilgoć 
zmieniają kolor z niebieskiego na czerwony.

Numer seryjny i data waŻnoŚci

Numer seryjny i data ważności powinny być wymieniane we wszelkiej korespondencji 
wymagającej dokładnej identyfikacji produktu.

# UWAGI SPECJALNE

Produkt opatentowany

Dyract® Cem plus zawiera efektywny system inicjacji, którego aktywność jest przyśpieszona przez podwyższenie temperatury (reakcja snap set). Dlatego prosimy wziąć pod uwagę 
dodatkowe informacje.

- Stosowanie Dyract® Cem plus w warunkach podwyższonej temperatury

Jeśli temperatura przekracza 23°C to reakcja wiązania cementu Dyract® Cem plus zostanie przyśpieszona. Wpływa to redukująco na czas pracy.

- Wiązanie cementu na kartoniku do mieszania

Proces wiązania materiału Dyract® Cem plus jest uzależniony od warunków temperaturowych. Pozostałe na kartoniku do mieszania resztki materiału w temperaturze pokojowej (23°C) zwiążą w ciągu w przybliżeniu 6 min. Na powierzchni powstanie gruba warstwa 
niespolimeryzowanego materiału, dlatego twardość materiału związaną z efektywnością 
polimeryzacji należy sprawdzać w jamie ustnej pacjenta.

- Niespolimeryzowana warstwa powierzchniowa

W normalnych warunkach jamy ustnej warstwa niespolimeryzowanego cementu 
Dyract® Cem plus jest cieńsza niż 10 µm. W celu zabezpieczenia przed jej powstaniem 
zaleca się aplikację żelu Airblock na brzegi korony/wkładu inlay po usunięciu nadmiarów. Stosowanie Airblocku nie jest niezbędne.

Producent		Przedstawiciel

Dentsply DeTrey GmbH	Dentsply DeTrey GmbH o/Warszawa

De-Trey-Str.1		ul. Filtrowa 43/2

D-78467 Konstanz	02-057 Warszawa

tel. (0049) 75315830	tel. 022 8254071

fax. 022 8254559

1. W celu dokładniejszego zapoznania się z produktami NRC™ i Prime&Bond® NT prosimy 
o przeczytanie odpowiednich instrukcji użytkowania.

2.  Aplikatory i DENTSPLY Applicator Dish można zakupić u autoryzowanego dealera.